Приложение №1 к Договору поставки

№ _____________ от «___»________20__г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Лоток гофрированный (гофролоток) для упаковки продукции

- Область применения

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки и описывает:

- требования к техническим характеристикам картона гофрированного и гофролотка для упаковки продукции;

- правила приемки по качеству, в том числе описание методов испытаний при входном контроле;

- требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению гофролотка;

- порядок и правила выставления претензии поставщику в случае выявления несоответствия по качеству в ходе входного контроля, а так же в процессе производства.

- Нормативные ссылки

- ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции.

- ГОСТ 7691-81  Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 8047-2001. Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества.

- ГОСТ 54463-2011 Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции

- ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

- Технические требования

  - Гофрированный лоток изготавливается из картона по ГОСТ 52901-2007, а так же по чертежам АО «Завод «Экран» – Приложение №1.

  - Гофрированный лоток изготавливают из гофрированного картона марки Т24. Картон марки Т24 по показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Марка Т24 |
| --- |
| Показатель | Значение | НД | НД на метод испытаний | Примечание |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, Мпа (кгс/см2), не менее | 1,20 (12,0) | ГОСТ 52901-2007 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |
| Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180(, кН/м, не менее | 8 | ГОСТ 52901-2007 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |
| Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 4,6 | ГОСТ 52901-2007 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 | ГОСТ 52901-2007 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |
| Влажность, % | 6,0-12,0 | ГОСТ 52901-2007 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |

  - Гофрированный лоток изготавливают цвета естественного волокна, белого цвета или любого другого цвета.

  - Гофролоток не должен иметь посторонних запахов.

  - Обрез кромок листа или рулона должен быть чистым и ровным.

  - Гофрированный и плоский слои картона должны быть склеены между собой по вершинам гофров. Допускаются не склеенные слои картона по кромкам листа на длину не более 10 мм от края кромок.

  - На поверхности картона не допускаются: задиры площадью более 80 см²; складки и морщины длиной более 50 мм; вмятины и пятна длиной более 15мм в наибольшем измерении; повреждения кромки листа длиной более 10 мм.

  - Допускается коробление картона, если его величина не превышает 20 мм на 1 м листа картона.

  - Гофрированные слои в картоне должны иметь полный профиль высоты гофров. Допускается смятие профиля гофров по краю листа. Профиль высоты гофров контролируют в любом месте гофролотка. Нормативное значение согласно наименованию гофра (Таблица 2).

  - Допускаются трещины на поверхности наружных плоских слоев картона без обнажения гофрированного слоя. Сумма длин трещин не должна превышать 25мм.

  - Для определения дефектов п.п. 3.3.-3.9. гофролоток осматривают с двух сторон, кладут на горизонтальную поверхность и производят измерения металлической линейкой или рулеткой. Для определения коробления картона производятся замеры максимального отклонения гофролотка от горизонтальной плоскости, величину коробления K вычисляют по формуле:

K=h/b, где

h – максимальное отклонение гофролотка от горизонтальной плоскости, мм;

b – фактическая ширина гофролотка.

Нормативное значение согласно п.3.7.

  - Гофрированный лоток изготавливают с гофром наименования В.  Размеры гофры представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип гофра | Наименование гофра | Высота гофра h, мм | Шаг гофра t, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Мелкий | 2,2 - 3,2 | 4,5 - 6,4 |

Для замеров размеров гофра согласно его наименованию делают разрез на гофролотке, производят измерения высоты и шага гофра металлическим штангенциркулем. За результат испытания принимают среднеарифметическое значение полученных измерений, округленное до первого десятичного знака. Полученые результаты сравнивают с нормативными согласно Таблице 2.

- Правила приёмки по качеству

  - Гофрированный картон принимают партиями. Партией считают определенное количество картона или готовых изделий из них с одинаковыми характеристиками качества, полученное в условиях, которые можно считать идентичными, и предъявляемое для отбора проб, сопровождаемое документом о качестве.

  - Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование продукции, наименование НД на продукт;

- номер партии;

- марку гофрокартона, из которого изготовлена партия;

- дату изготовления;

- количество мест в партии;

- массу нетто и брутто;

- общее количество гофрированного картона в партии;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии гофрированного лотка требованиям настоящей Технической спецификации и ГОСТ 52901-2007.

- штамп ОТК (лаборатории).

  - Для проверки соответствия гофрированного лотка настоящей Технической спецификации проводят приёмочные испытания (входной контроль) и периодические испытания (контроль в процессе производства) на соответствие данной спецификации по показателям согласно Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма | Допустимое отклонение | НД на метод испытания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Внешний вид | Согласно п.п. 3.3.-3.11. настоящей спецификации | Согласно п.п. 3.3.-3.11. настоящей спецификации | ГОСТ 52901-2007 | Соблюдаемый параметр при приемке, так и после хранения |
| 2) Запах | Не должен иметь посторонних запахов | - | ГОСТ 52901-2007 | Соблюдаемый параметр при приемке, так и после хранения |
| 3) Размеры гофролотка | Согласно п. 3.1. (чертежам АО «Завод «Экран») | Согласно п. 3.1. (чертежам АО «Завод «Экран») | ГОСТ 52901-2007, замеры осуществляются с помощью металлической линейки или рулетки | Соблюдаемый параметр при приемке, так и после хранения |
| 4) Марка гофрокортона | Т24 | Согласно Таблице 1 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |
| 5) Наименование гофра | B | Согласно Таблице 2 | ГОСТ 52901-2007 | Соответствие данным показателям качества подтверждается сертификатом качества изготовителя продукции |

  - Объемы выборки по методу случайного отбора для испытаний берутся в соответствии с ГОСТ 8047-2001 согласно Таблице 4.

Таблица 4

| Объем партии (n), шт. | Объем выборки, шт. | Метод отбора |
| --- | --- | --- |
| От 1 до 5 | Все | - |
| От 6 до 99 | 5 (2 нижних, 2 верхних, 1 из центра) | Случайный отбор |
| От 100 до 399 | 5-20 (включая 2 нижних, 2 верхних) | Случайный отбор |
| 400 и более | 20 (включая 2 нижних, 2 верхних) | Случайный отбор |

  - Все результаты замеров фиксируются в журнале замеров гофролотка.

  - При получении неудовлетворительных результатов замеров хотя бы по одному из показателей результаты замеров распространяются на всю партию.

  - Покупатель вправе отдавать образцы гофролотков в аккредитованные лаборатории и/или испытательные центры для подтверждения соответствия гофролотка заявленным качественным показателям. В случае получения неудовлетворительных заключений от аккредитованной лабораторий и/или испытательного центра, Поставщик компенсирует Покупателю затраты на испытания.

  - Порядок проверки качества при приемке гофролотка на входном контроле, указанный в п. 4.1.-4.3., распространяется также на случаи обнаружения Покупателем ненадлежащего качества гофролотка при его использовании в производстве в период гарантийного срока.

  - В случае обнаружения Покупателем в процессе использования гофролотка в производстве недостатков качества гофролотка, результаты замеров, проведенных согласно п. 4.1.-4.3 настоящей спецификации, распространяются на весь остаток гофролотка из данной партии, поступившей по одной товарной накладной на склад покупателя.

  - При выявлении несоответствия фактических показателей гофролотка показателям, указанном в Технической спецификации, пробы гофролотка, использованные при проведении замеров, аккуратно складываются, подписываются маркером в соответствии с данными на ярлыке (тип гофры, № партии, дата поступления, поставщик, покупатель), также маркером указывается дата отбора образцов для замеров и ФИО лиц, проводивших замеры. Внутрь сложенных образцов вкладываются ярлык с поступившей партии гофролотка, копия паспорта качества, все вместе упаковывается в полиэтиленовый пакет и запаивается.

Сложенные и подготовленные таким образом образцы подлежат хранению в лаборатории  ОТК АО «Завод «Экран» до момента урегулирования сторонами разногласий относительно качества гофролотка, но не более трех лет.

  - В случае прибытия представителя поставщика для совместного осмотра и проверки качества гофролотка, имеющиеся образцы, упакованные согласно п.4.9. настоящей спецификации, вскрываются в присутствии представителей сторон для проверки качества (измерения) данных образцов гофролотка.

  - После завершения повторных замеров образцы гофролотка подлежат упаковке в соответствии с п.4.9. настоящей спецификации.

  - По обоюдному согласованию сторон замеры контролируемых параметров гофролотка могут производиться на вновь подготавливаемых образцах гофролотков. В этом случае порядок отбора образцов и проведения замеров производится сторонами в соответствии с настоящей спецификацией.

- Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1 Гофролотки складывают в кипы, складывают на поддон и паллетируют.

5.2 Каждый упакованный рулон должен иметь ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

- условного обозначения гофролотка, параметров и размеров гофролотка;

- марки гофрокартона;

- наименование гофра;

- номер и размер партии;

- количества гофролотков;

- фамилии упаковщика или его номера;

- даты изготовления;

- манипуляционных знаков согласно ТР ТС 005.

5.3. Гофролоток транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

5.4. Гофролоток в упакованном виде хранят в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха от 40% до 80%.

| ОАО «Завод «Экран» | Директор по качеству А.Н.Кряжев |  |
| --- | --- | --- |